附件1
房屋建筑工程质量监督抽检要求

     房屋建筑工程质量监督抽检分为建筑材料抽检、工程结构实体抽检两部分。建筑材料抽检主要包括钢材及接头，墙体材料（砖及砌块），防水材料，管材管件，电线电缆、断路器、开关插座等；工程结构实体抽检包括承重结构混凝土强度、楼板厚度、以及主要受力钢筋数量、位置及保护层厚度抽检等。

一、监督抽检登记

建筑材料抽检登记

受检方应根据工程的施工进度，在各类材料基本齐全的情况下（如在工程主体结构施工期间，施工现场钢筋、墙体材料（砖及砌块）规格基本齐全；或在工程装修期间，施工现场防水材料，管材管件，电线电缆、断路器、开关插座等规格基本齐全），带齐如下资料到南海区建筑工程质量检测站进行监督抽检登记：

1.工程施工许可证；

2.受监通知书、送检证（见证见人）；

3.提供施工现场建设（监理）单位见证人员名单；

4.有地下室的工程，施工许可证上需标明地下室所包含的建筑面积。

工程结构实体抽检登记

受检方应在工程主体结构完成后，先委托第三方检测机构对工程结构实体进行检测，其中委托区检测站检测的比例应符合南建设〔2016〕61号文要求且具有代表性，再到工程质量监督机构（区管工地到区质监站，镇管工地到对应的各镇（街道）城建和水利办公室）取得《工程结构实体监督抽检部位登记表》（详见附件4），然后带齐如下资料到南海区建筑工程质量检测站进行监督抽检登记：

1.工程施工许可证；

2.整套加盖审图章的结构施工蓝图；

3.结构较复杂时，需提供建筑立面图；

4.受监通知书、送检证（见证见人）；

5.第三方工程结构实体检测报告原件；

6.《工程结构实体监督抽检部位登记表》。

二、建筑材料监督抽检要求
1.建筑材料监督抽检工作应根据我区和项目实际，做到抽检项目基本覆盖。钢材及接头应在工程主体结构封顶前进行；墙体材料（砖及砌块）应在工程主体施工期间或装修期间进行；防水材料，管材管件，电线电缆、断路器、开关插座等应在工程装修期间进行。

2.施工单位现场须提供抽检材料的合格证明材料及进场单据等相关资料（如钢材及接头应包含炉号、批号及代表数量等相关信息）；
3.现场抽样时，抽样人员应在监理单位（或建设单位）、施工单位共同见证下从在用材料堆中随机抽选并取回同批次两份样品（一份用于正常检测，另一份用于初检不合格时立即复检，样品不能提前截取），相关单位应对材料的牌号、规格等信息当场进行签名确认；

4.施工现场未设置材料存放场所时，建设（监理）、施工单位应共同出具相关证明，注明原材的购买来源并签章确认，证明中应明确所抽的材料与现场使用的为同一批次材料，该证明由区检测站收取并存档。

三、工程结构实体监督抽检要求

现场检测前，受检方应按以下要求做好前期准备工作：

1.回弹法检测混凝土强度

（1）检测构件的龄期必须达28天或同条件养护达600℃･d，且不应超过1000天；

（2）检测面一般为被检测构件其中一个侧面，检测范围至少应大于0.5㎡；
（3）检测表面须打磨平整,但不能使石子外露，并保持其清洁与干燥，不应存在有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面、线管、预埋件及钢筋裸露等现象；

（4）根据构件的高度提供现场检测时需要的梯子或搭设作业平台，做好现场检测安全措施。

2.钻芯法检测混凝土强度
（1）保证检测现场水、电（220V）到位；

（2）待测构件已被隐蔽，如楼板面铺地砖、楼板底挂天花、柱面贴装饰材料等情况时，须预先拆除使其表面或侧面完全外露；
（3）根据构件的高度提供现场检测时需要的梯子或搭设作业平台，做好现场检测安全措施。

3.主要受力钢筋数量、位置及保护层厚度
（1）当检测简支梁或连续梁底部主要受力钢筋时，如梁下方已砌墙的，须在被检测梁中间及两端等有代表性位置下方的墙上凿开500×350mm的检测范围，并将梁底面清理干净（如图1）；

（2）当检测悬挑梁顶部钢筋时，应将梁中间及两端等有代表性位置500mm范围清理干净（如图2）；

（3）当检测板类构件底部主要受力钢筋保护层时，如板底已批荡的，须在被检测板底面中间及两端等有代表性位置，且平行于长跨方向铲开2000×500mm的检测范围，并将其清理干净（如图3）；

[image: image1.png]FQT

WERIWELR B D BHR ED

S00
N §
NEN

N

77

N}

wCEA D




（4） 根据构件的高度提供现场检测时需要的梯子或搭设作业平台，做好现场检测安全措施；         

（5）当须局部破损进行检测数据校准时，应于检测现场提供220V交流电源及冲击钻等破损工具。

4.楼板厚度
（1）根据楼层高度，必要时在板底下方搭设作业平台，做好现场检测安全措施；

（2）当须采用钻孔法检测楼板厚度时，应于检测现场提供220V交流电源和钻孔工具；

（3）测点分布：每块楼板检测3点，测点分布如下：

①当检测非悬挑板时，沿楼板其中一条对角线在中间和距离两端各0.1m处选取一个测点；②当检测悬挑板时，距离支座0.1m处，沿宽度方向在两端和中间各选取一个测点。测点附近500×500mm范围内的二个相对表面（板面、板底）应均为混凝土表面，并保持其外露清洁、平整，不应有批荡及杂物，必要时用工具清除干净（如图4）。

 [image: image2.png]* (&8)

3

E A -3
~
72 .2
o -~ N
2 €9 : pE L L
= o
&
B ERE ) % ] B





（图4）
四、建筑材料、工程实体质量监督抽检项目

抽检项目如下表：

建筑材料监督抽检指引表
	序号
	项 目 名 称
	检 验 参 数
	抽 检 频 次

	1
	钢筋原材
（热轧带肋钢筋）
	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、反向弯曲性能和抗震性能指标
	一、每次抽检的品种和规格：
主要材料每一次现场抽检应不少于1组（品牌、规格不限），特殊情况适当增加抽检数量。
二、抽检频率
1.单体工程
每个施工许可证的单体工程（或相同施工单位在同一项目中施工的多个单体工程使用同批次材料）抽检数量不少于1次，当单体工程建筑面积＞3万平方米时，以3万平方米作为计量单位，每3万平方米增加1次（即3万平方米以内抽检1次，3～6万平方米抽检2次，如此类推，下同）。
2.群体工程
（1）别墅群工程：同一施工单位的工程抽检数量不少于一次，按2万平方米计算抽检次数，每2万平方米增加1次。不同施工单位的工程应分开计算抽检数量。
（2）排架结构的简易厂房：同一施工单位的工程抽检数量不少于1次，按10万平方米计算抽检次数。不同施工单位的工程应分开计算抽检数量。

	2
	钢筋焊接接头
	抗拉强度、弯曲性能
	

	3
	钢筋机械连接接头
	抗拉强度
	

	4
	蒸压灰砂砖
	抗压强度
	

	5
	混凝土实心砖
	抗压强度
	

	6
	弹性体（SBS）、塑性体（APP）改性沥青防水卷材
	拉伸性能、不透水性
	

	7
	自粘沥青基防水卷材
	拉伸性能，不透水性
	

	8
	预铺防水卷材
	拉伸性能，不透水性
	

	9
	湿铺防水卷材
	拉伸性能，不透水性
	

	10
	高分子防水材料（片材）
	拉伸性能，不透水性
	

	11
	聚氨酯防水涂料
	拉伸性能、不透水性
	

	12
	聚合物水泥防水涂料（JS涂料）
	拉伸性能（无处理）、不透水性（Ⅰ型）
	

	13
	PP-R给水管
	静液压强度（20℃，1h）、纵向回缩率
	

	14
	给水用聚乙烯（PE）管材
	纵向回缩率、断裂伸长率
	

	15
	PVC-U排水管材
	拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率
	

	16
	PVC-U排水管件
	维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
	

	17
	建筑绝缘电工套管
	抗压性能、自熄时间
	

	18
	电气安装用钢导管
	弯曲试验
	

	19
	电线
	导体电阻、绝缘厚度
	

	20
	电缆
	导体电阻，绝缘厚度
	

	21
	断路器
	电击保护、耐潮、主电路绝缘电阻、主电路介电强度、剩余电流动作特性、试验装置性能
	

	22
	开关/插座
	防潮、绝缘电阻、电气强度
	


注：建筑面积<500平方米的小单项工程只对钢材及接头进行监督抽检。
工程实体质量监督抽检指引表
	序号
	项 目 名 称
	抽 检 频 次

	1
	混凝土强度
	设计值为C35及以下强度等级的混凝土采用回弹法检测混凝土强度。设计值为C40及以上强度等级的混凝土采用钻芯法检测混凝土的强度。预应力结构、构件钢筋过密无法钻取芯样等情况时，可采用回弹法进行检测。
1.单体工程
每种强度等级抽检不少于1次。当采用回弹法时，每次抽检柱类构件不少于3个，梁板类构件不少于2个。当采用钻芯法时，每次抽检柱类构件不少于1个，梁板类构件不少于1个，每个构件抽取3个芯样。当某种强度等级（如：大型地下室、标准层等）的构件较多时，应适当增加构件的抽检数量。
2.群体工程
按群体工程总建筑面积计算，总建筑面积≤6千平方米时，当采用回弹法时，柱类构件抽检不少于3个，梁板类构件抽检不少于2个。当采用钻芯法时，每次抽检柱类构件不少于1个，梁板类构件不少于1个，每个构件抽取3个芯样。当总建筑面积＞6千平方米时，以6千平方米作为计量单位，每6千平方米钻芯和回弹检测数量均增加一倍。不同施工单位的工程应分开计算抽检数量。
3.单层钢筋混凝土结构（含夹层）只进行柱类抽检，砖混结构只进行梁板类抽检。

	2
	楼板厚度
	建筑面积≤6千平方米时，抽检2块板且每块板检测3点。建筑面积＞6千平方米时，以6千平方米作为计量单位，每6千平方米增加1块板，且每块板检测3点。

	3
	主要受力钢筋数量、位置及保护层厚度
	建筑面积≤6千平方米时，抽检1条梁和1块板。建筑面积＞6千平方米时，以6千平方米作为计量单位，每6千平方米增加1条梁和1块板。


五、其他情况说明

1.办理监督抽检登记时，受检方登记人员必须熟悉施工现场具体情况，负责按要求做好检测前的准备工作；

2.监督抽检现场检测时，受检方需安排施工员现场协助检测工作，建设（监理）单位须到场见证并签名确认，若受检方未按要求做好前期准备工作，见证单位不到场或到场人员与办理登记时提供的姓名不相符，区检测站将不予检测，待受检方切实做好准备后再重新轮候安排；

3.工程结构实体监督抽检办理登记后，受检方确认检测前准备工作已完成，须以电话形式通知区检测站并预约进场检测时间，区检测站经核实现场准备工作满足检测要求后的2个工作日内安排进场检测；

4.区检测站在受理建筑材料监督抽检登记后，一般在5个工作日内安排进场抽检；

5.当监督抽检结果不合格或未达到设计要求时，由工程质量监督机构主导建设各方责任主体闭合处理。

